## Slide 1
复杂合金热力学计算
从第一性原理到机器学习
朱斯亚
中国科学院金属研究所
Computational Thermodynamics of Complex Alloys: From First-Principles Calculations to Machine Learning

## Slide 2
研究方向和思路
高维成分空间
多组元、多亚点阵
组合数量爆炸
非理想原子结构
非晶、晶界与缺陷
结构强耦合
有限温度自由能
构型、振动、弹性
共同决定稳定性
实验数据稀缺
相图不完整
模型参数难迁移
关键缺失
统一、可迁移的理论描述 · 高效计算方法 · 可复用数据库
↓
方法需求
结构表示 · 有限温自由能 · 自动化数据与实验闭环
↓
研究主线
相稳定性热力学建模 + 非晶/缺陷结构建模

## Slide 3
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
基于传统DFT能量计算的复杂合金相图
J. Phase Equilib. Diffus. 42, 315-320 (2021)
Ni-Re 体系 高熔点 航空材料
潜在的金属间化合物
特殊准随机结构
Special Quasirandom Structures
描述晶态固溶体的原子结构
多亚点阵结构

## Slide 4
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
J. Phase Equilib. Diffus. 42, 315-320 (2021)
两篇独立第一作者论文
计算更新的 Ni-Re 相图
Alloy Theoretic Automated Toolkit (ATAT)
理论上确认了两个复杂相的存在
由于稳定温度低、相区小、结构与FCC/HCP相近，实验上难以准确观测
在制备和工程应用上需考虑新相

## Slide 5
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
npj Computational Materials 11, 340 (2025)
Acta Materialia 286, 120747 (2025)
利用机器学习势MLIP加速相图计算
PhaseForge软件流程思路
MLIP
机器学习势
CPU/GPU计算
效率极高
牺牲一部分精度

## Slide 6
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
Acta Materialia 286, 120747 (2025)
以DFT为基准，不同MLIP
对能量和相图的预测结果
不同MLIP计算得到的
Cu-Au相图
含液相MD的
Pt-W相图
三元相图

## Slide 7
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
npj Computational Materials 11, 340 (2025)
更多的MLIP支持

## Slide 8
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
npj Computational Materials 11, 340 (2025)
相图质量的定量化评估
Zero Phase Fraction (ZPF) Line  Classification

## Slide 9
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
npj Computational Materials 11, 340 (2025)
相图质量的定量化评估

## Slide 10
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
npj Computational Materials 11, 340 (2025)
力学不稳定相的能量处理

## Slide 11
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
npj Computational Materials 11, 340 (2025)
MLIP对力的计算精度不足
构建金属FCC/BCC/HCP能量/振动熵DFT数据库

## Slide 12
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
Journal of Phase Equilibria and Diffusion (2025)
PhaseForgePlus: 在理论计算基础上
结合实验数据调整热力学参数
理论计算：效率 vs 精度
实验数据：成本高、数据少
仅依赖实验数据难以构建
健壮性好的热力学参数模型

## Slide 13
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
Journal of Phase Equilibria and Diffusion (2025)
调参前 Pt-W 相图
调参后 Pt-W 相图
  对各相自由能、熵、相互作用参数的修正与调参
  更加贴合实验数据的热力学参数与模型

## Slide 14
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
Journal of Phase Equilibria and Diffusion (2025)
  主要修正
  力学不稳定相
  FCC W
  BCC Pt

## Slide 15
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
PhaseWeaver：从理论计算相图出发，自动化推荐实验数据点

## Slide 16
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
Cu-Y 及 Al-Y 相图计算
Convex Hull 金属间化合物和实验相图难以匹配
Jing, F., Liu, Y., Du, Y., Shi, C., Hu, B., & He, X. (2023). Materials, 16(5), 2063.
From AFLOW

## Slide 17
从原子尺度相互作用计算复杂合金相图
Cu-Y 及 Al-Y 体系
FCC Al和HCP Y里互相溶解度都很低
需要Inflection Detection来得到合理的Gibbs自由能曲线

## Slide 18
含杂质、缺陷的高熵合金原子结构
Computational Materials Science 270, 114752 (2026)
间隙非金属原子、晶界、表面、位错的非理想合金结构
MC和机器学习势结合探索其结构和能量信息
Package for Alloy Interstitial Predictions using Artificial Intelligence (PAIPAI)

## Slide 19
含杂质、缺陷的高熵合金原子结构
Computational Materials Science 270, 114752 (2026)
层状高熵合金结构表面偏聚
体相高熵合金中金属+填隙非金属的共偏聚
能量排序正确
可给出正确基态结构

## Slide 20
含杂质、缺陷的高熵合金原子结构
Computational Materials Science 270, 114752 (2026)

## Slide 21
含杂质、缺陷的高熵合金原子结构
Computational Materials Science 270, 114752 (2026)

## Slide 22
机器学习该怎么用、如何用？
1. 机器学习和实验仪器一样，需要知道精度、误差、适用范围
需要Fine-tuning 或者 至少以DFT/实验做benchmark
2. 了解其优劣所在，设计合理的计算方法，扬长避短
3. 利用DFT、实验等对结果交叉验证或修正

## Slide 23
团队介绍
朱斯亚
中科院金属研究所
项目研究员
刘嘉伟
硕士研究生
Siya Lab